Raman & SERS measurements of BHT in oil

Experiment: Renata
Date of measurements: 18.12.2025
Laser: 785 nm
Objective: 50×
Grating: 1200 gr/mm

1. Загальна мета експерименту

Метою Raman/SERS вимірювань є:

- ідентифікація Raman-піків BHT у мастилі;

- порівняння fresh vs aged oil;

- визначення межі детекції BHT;

- демонстрація підсилення сигналу за рахунок SERS на Au-імплантованих підложках;

- подальший розрахунок SERS Enhancement Factor (EF).

2. Загальні параметри вимірювань (для всіх файлів)

- Лазер: 785 nm

- Об’єктив: 50×

- Ґратка: 1200 gr/mm

- Потужність лазера: 25 %

- Час експозиції: 3 s

- Кількість акумуляцій: 3 або 6 (зазначено в імені файлу)

- Auto Exposure (AE): 15000 або 50000

- Спектральний діапазон (де вказано): 100–3200 cm⁻¹

3. Контрольні вимірювання (фон і базові сигнали)

3.1. Au-імплантовані підложки без зразка (SERS background)

Файли:

- Au_implanted_sub_50Xlens_785_1200grating_25%_acc6_acq3s_100_3200_AE15000_1

- Au_implanted_sub_50Xlens_785_1200grating_25%_acc6_acq3s_100_3200_AE50000

- Au_implanted_True_substrate_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000

Призначення:
Контроль фонового сигналу Au-SERS-підложок, перевірка власних піків підложки та можливих артефактів.
Використовуються для коректної інтерпретації SERS-спектрів і EF.

3.2. Base oil без BHT (Raman контроль)

Файл:

- Oil_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000_1

Призначення:
Референтний Raman-спектр базового масла без антиоксиданта.
Використовується для віднімання матричного фону.

4. Raman вимірювання BHT на склі (без SERS)

4.1. Fresh oil + BHT

Файли:

- Oil_BHT_0_5_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000_1

- Oil_BHT_0_8_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000_1

- Oil_BHT_1%_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000_1

Призначення:
Референтна концентраційна серія BHT у fresh oil.
Використовується для:

- ідентифікації Raman-піків BHT;

- побудови залежності «інтенсивність – концентрація»;

- бази для EF.

4.2. Aged oil + BHT (6 h, 220 °C)

Файли:

- Oil_BHT_0_8_Aged_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000_1

- Oil_BHT_0.8_Aged_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000_1

Призначення:
Оцінка впливу термічного старіння масла на Raman-сигнал BHT.

5. SERS вимірювання BHT на Au-імплантованих підложках

5.1. Низька концентрація 0.08 %

Файли:

- Oil_BHT_0_08Au_sub_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000

- Oil_BHT_0_08Au_sub_Aged_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000

Призначення:
Демонстрація SERS-підсилення для BHT при концентрації, близькій до межі детекції звичайного Raman.

5.2. Дуже низька концентрація 0.008 %

Файли:

- Oil_BHT_0_008Au_sub_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000

- Oil_BHT_0_008Au_sub_Aged_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000

- Oil_BHT_0_008Au_sub_Aged_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000_1

Призначення:
Оцінка граничної чутливості SERS та статистичної відтворюваності сигналу.

5.3. Raman-контроль без Au для низької концентрації

Файл:

- Oil_BHT_0_08_50Xlens_785_1200grating_25%_acc3_acq3s_AE50000_1

Призначення:
Підтвердження, що при 0.08 % BHT без SERS сигнал слабкий або відсутній.